Winner2006全自动湿法激光粒度仪

一、产品简介

Winner2006全自动湿法激光粒度仪 是Winner2005智能型宽分布湿法激光粒度仪的升级产品，开拓了宽分布颗粒测试的新领域。 Winner2006全自动湿法激光粒度仪采用先进的测试原理、独特的计算模式以及权威的校准方式，使该款仪器具有测试结果准确、测试重复性好、分辨率高等突出优点，是宽分布颗粒粒度测试的最佳选择。

二、适用范围

Winner2006全自动湿法激光粒度仪广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、炸药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。

三:技术参数

| 规格型号 | Winner2006A | Winner2006B |
| --- | --- | --- |
| 执行标准 | ISO13320-1:1999，GB/T19077.1-2008，Q/0100JWN001-2013 |
| 测试范围 | 0.01-780μm | 0.1-1000μm |
| 探测器通道数 | 68 | 49 |
| 准确性误差 | <0.5%（国家标准样品D50值） |
| 重复性误差 | <0.5%（国家标准样品D50值） |
| 激光器参数 | 主激光源：美国进口半导体光纤激光器 λ= 650nm, p>2mW 辅助激光源：半导体激光器，λ= 650nm，p>2mW，使用寿命：＞25000H |
| 内置分散方法 | 超声 | 频率：f=40KHz, 功率：p=35W, 时间：≥1S |
|  | 搅拌 | 转速：0-3000rpm转速可调 |
|  | 循环 | 额定流量：10L/min 额定功率：15W |
|  | 样品池 | 容量：450mL |
| 操作模式 | 软件操作 / 全自动操作模式可切换 |
| 自动对中系统 | 全自动对中系统 |
| 软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等，满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求。 |
|  | 统计方式 | 体积分布和数量分布，以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式。 |
|  | 统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析，可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异，对工业原料质量控制具有很强的实际意义。 |
|  | 自定义分析 | 用户自定义分析参数，根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比，以满足不同行业对粒度测试的表征方式。 |
|  | 测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片（Bmp）和文本（Text）等多种形式的文档，满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果。 |
|  | 多语言支持 | 中英文语言界面支持，还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 |
|  | 智能操作模式 | 具有智能操作模式，可以自动控制进水、分散、测试等步骤，不但减轻测试人员的工作量，而且由于无人为因素干扰，测试结果的重复性更好。 |
| 测试速度 | <2min/次 |
| 体积 | 850mm*390mm*450mm |
| 重量 | 40Kg |

四、Winner2006全自动湿法激光粒度仪产品特点

- （1）采用美国进口半导体光纤激光器作为主光源。此光源采用单膜光纤，性能可靠、结构紧凑、寿命长、免维护、电光转换效率高、以及在全功率范围内，光束发散角和光束质量完全保持一致。

- （2）主探测器采用最新设计的TD41型探测器，尽可能提高了主探测的测试下限，可以和辅助探测器实现无缝衔接，克服了主探测器和辅助探测器交接处测试不准确的问题。

- （3）辅助探测器采用日本进口带滤光的光电探测器，在排列上使用电路板一体成型技术，更好地提高了小颗粒的测试准确度。

- （4）为了保证本款仪器测试上限，采用了更大功率的循环泵，有效降低了泵体的磨损。